СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

Компетенция 10

Сварочные технологии

WSC2017_ССWS10

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (www.worldskills.org/WSSS).

Целью конкурса профессионального мастерства является проведение лучшей международной практики, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу.

Оценка знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет выполняться наряду с оценкой представления работы. Отдельных испытаний на знание и понимание проходить не будет.

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и ссылочные номера.

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок равна 100.

Схема оценки и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно полнее отражаться в рамках требований конкурса.

Схема оценки и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

| РАЗДЕЛ |  | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы и управление | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Стандарты и законодательство о здоровье, безопасности и гигиене в сфере сварки - Диапазон, использование и обслуживание средств индивидуальной защиты - Выбор и использование оборудования для обеспечения безопасности, связанного с конкретными или опасными задачами - Образное изображение ISO A и / или E (американское и европейское) - Технические термины и обозначения, используемые в чертежах и планах - Данные терминологии и безопасности, предоставленные производителями - Требования и последствия сварочного производства - Основные математические манипуляции и преобразование единиц - Геометрические принципы, методы и расчеты |  |

|  | Участник должен быть способным: - Работать безопасно в отношении себя и других. - Выберите, изнашивайте и поддерживайте PPE по мере необходимости. - Признать рискованные ситуации и принять меры в отношении своей собственной и другой безопасности - Соблюдайте правильные процедурные процессы при работе в опасных условиях - Найдите и определите размеры и символы сварки - Соблюдайте листы данных о безопасности производителей - Поддерживать чистую рабочую среду - Полная работа в согласованные сроки - Обеспечьте необходимые соединения для конкретных процедур сварки |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Методы подготовки и сборки | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Интерпретация изготовления или инженерных чертежей и символов сварки - Классификация и конкретные применения сварочных материалов, включая: - Кодирование и обозначение сварочных стержней - Диаметр и удельное использование сварочной проволоки - Выбор и подготовка сварочных электродов - Как поверхностное загрязнение может повлиять на характеристики готового шва - Правильные настройки машины для выравнивания: - Полярность сварки - Положение сварки - Материал - Толщина материала - Материал наполнителя и скорость подачи - Любые мелкие настройки, необходимые для машинного оборудования, формы электродов TIG, типа провода и диаметра и т. Д. - Методы подготовки кромки, выровнять по профилю соединения, прочности и материала - Методы управления искажениями в сталях, сплавах и алюминии |  |

|  | Участник должен быть способным: - Настройте сварочное оборудование по спецификации изготовителя, включая (но не ограничиваясь этим) - Полярность сварки - Сила сварки - Сварочное напряжение - Скорость подачи проволоки - Скорость движения - Углы перемещения / электрода - Режим передачи металла - Подготовьте края материала в соответствии со спецификацией и требованиями к рисунку - Настроить и управлять надлежащим образом, чтобы минимизировать и исправить искажения - Проведите надлежащие процедуры для управления вводом тепла |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Сварочные материалы | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - механические и физические свойства: - углеродистые стали - алюминий и его сплавы - нержавеющие стали; - Правильное выравнивание процесса с использованием материала - Выбор сварочных материалов - Правильное хранение и обработка сварочных материалов - Терминология, характеристики и безопасное использование сварочных и продувочных газов - Влияние сварки на материал |  |
|  | Участник должен быть способным: - Используйте материалы для оценки их механических и физических свойств - Правильно храните сварочные материалы в зависимости от типа, использования и соображений безопасности. - Выберите и подготовьте материалы со ссылкой на список материалов для рисования - Выберите методы, используемые для защиты зоны сварки от загрязнения - Выберите газы, используемые для экранирования и очистки |  |
| 4 | MMAW (111) и GMAW (135) Процесс | 25 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Обозначение символа сварного шва - Положение сварки, углы сварки и скорости перемещения - Методы эффективной остановки / запуска - Методы, используемые для нанесения односторонних корневых швов - Методики используются для внесения дефектных сварных стыковых и филевых сварных швов |  |

|  | Участник должен быть способным: - Сделать сварные соединения в соответствии с международными спецификациями - Интерпретировать терминологию сварки для выполнения задачи по спецификации - Производить сварку материала углеродистой стали во всех положениях (кроме вертикального) на одностороннем сквозном сварном шве - Вкладывать полные сквозные стыковые и угловые сварные швы на трубе и плите - Выполнять остановку / запуск |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | FCAW (136) Процесс | 10 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Обозначение символа сварного шва - Положение сварки, углы сварки и скорости перемещения - Методы эффективной остановки / запуска - Методики используются для внесения дефектных сварных стыковых и филевых сварных швов |  |
|  | Участник должен быть способным: - Сделать сварные соединения в соответствии с международными спецификациями - Интерпретировать терминологию сварки для выполнения задачи по спецификации - Производить сварку на углеродистой стали во всех положениях (кроме вертикального) на трубе и пластине - Выполнять остановку / запуск - Вкладывать полные сквозные стыковые и угловые сварные швы на трубе и плите |  |
| 6 | GTAW (141) Процесс | 15 |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Обозначение символа сварного шва - Положение сварки, углы сварки и скорости перемещения - Методы эффективной остановки / запуска - Методики используются для внесения дефектных сварных стыковых и филевых сварных швов |  |
|  | Участник должен быть способным: - Сделать сварные соединения в соответствии с международными спецификациями - Интерпретировать терминологию сварки для выполнения задачи по спецификации - Выполняйте сварку на углеродистой стали, алюминиевом листе и листе из нержавеющей стали во всех положениях (кроме вертикального) на трубе и плите - Выполнять остановку / запуск - Вкладывать полные сквозные стыковые и угловые сварные швы на трубе и плите - Депозит с использованием одного прохода на комбинации из нержавеющей стали и алюминиевого листа, корневой и укупорочной плиты |  |

| 7 | Отделка, контроль качества и тестирование | 20 |
| --- | --- | --- |
|  | Участнику нужно знать и понимать: - Международные стандарты контроля качества сварных швов - Специфическая терминология, используемая в сварочной промышленности - Неисправности / дефекты, которые могут возникнуть во время сварки - Важность очистки металла сварного шва при сварке - Диапазон деструктивных и неразрушающих испытаний - Сертификационные сертификационные сертификаты сварщика в соответствии с международными стандартами |  |
|  | Участник должен быть способным: - Производить сварку для соответствия чертежам и юридическим спецификациям - Признать дефекты сварного шва и предпринять соответствующие меры для их устранения - Использовать надлежащие методы для обеспечения чистоты металла сварного шва - Одевать сварные швы, используя проволочные щетки, скребки, долота и т. Д. - Проверьте выполненную работу - Проведение основных неразрушающих испытаний - Полное гидростатическое испытание давлением |  |
|  | Итого | 100 |